## На бланке предприятия (юр., почтовый адрес, реквизиты)

## Заявка на проведение производственной аттестации

## технологии сварки (наплавки)

в АНО «АНТЦ Эксперт»

№  ____________                   от   «_____»_______________20____г.

- Общие сведения.

1.1. Наименование (шифр) технологии сварки (наплавки), подлежащей аттестации.

Ручная дуговая сварка трубопроводов пара и горячей воды,  РД-002-09 от 14.10.2009г.

1.2. Вид аттестации (первичная, внеочередная, периодическая) Первичная

1.3. Продолжительность использования аттестуемой технологии сварки на предприятии 1 год

1.4. Наличие результатов контроля производственных сварных соединений за последние 6 мес. ______________________________________

(заполняется при внеочередной и периодической аттестации)

1.5. Наличие аттестованного сварочного и термического оборудования.

ВД-306У3, свидетельство об аттестации №  АЦСО-89-00031 от 21.08.2009г

1.6. Наличие аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства

Агапов В.И., Удостоверение № МР-ГАЦ-I-00421 действительно до 03.07.2011г._____________________________

(номера удостоверений и срок их действия)

1.7. Наличие аттестованной лаборатории и специалистов по контролю качества сварных соединений. Лаборатория неразрушающего контроля ООО «Нефтехиммонтаж»; свидетельство об аттестации № 28А0063241, действительно до 11.02.2011г.

Сидоров Иван Иванович, Удостоверение №  АА-002-02, действительно до 01.02.12 г., (ВИК; УК; РК).

___________________________________________________________

(номера свидетельств, удостоверений и срок их действия по видам контроля: ВИК, РГК, УЗК, мех. испытания и др.)

1.8. Должность, Ф.И.О. и телефон уполномоченного специалиста предприятия-заявителя.

Главный сварщик Сомов В.И.; тел. (495)-431-28-11.

- Аттестационные требования.

2.1. Наименование изготавливаемого оборудования и условия его эксплуатации

Котельное оборудование (Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 1150 С) ________________________________________________________________________________

(котлы, сосуды, трубопроводы, металлоконструкции и т.д.; указать категорию, рабочую температуру, давление, коррозионную среду и т.п.)

2.2. Наименование объектов, на которых применяется технология сварки       КО, п. 2; монтаж, ремонт и реконструкция____________________________________________________________

(указать группу технических устройств и характер работ: изготовление, монтаж, ремонт, реконструкция)

2.3. НД по сварке ГОСТ 16037-80; РД 153-34.1-003-1; ПБ 10-573-03.

2.4. Способ сварки (наплавки)      РД (111)

2.5. Группа и марки свариваемого материала: М01: Ст3сп, 10, 20, 09Г2С.

2.6. Вид свариваемых деталей: Т+Т

2.7. Диапазон толщин деталей, мм  от 2 мм  до 12 мм

2.8. Диапазон диаметров деталей, мм: от 25 мм  до 1020 мм

2.9. Тип сварного шва: СШ; УШ

2.10. Тип соединения: С; У

2.11. Конструкция сварного соединения: Без разделки, с разделкой кромок более 150.

2.12. Вид шва сварного соединения: ос (бп)

2.13. Положение при сварке Н1; Г; В1; Н45; Н2; П2.

2.14. Марки сварочных материалов: Электроды тип Э42: МР-3, ОЗС-12; тип Э50А: УОНИ 13/55

2.15. Вид покрытия электродов: Р; РБ; Б.

2.16. Наличие подогрева: нет

2.17. Наличие термической обработки  нет

2.18. Другие требования: нет

- Требования к оценке качества контрольных сварных соединений и наплавок

  - Нормативный документ по контролю (в соответствии с категорией или группой объектов)

РД 03-606-03; ГОСТ 16037-80; РД 153-34.1-003-01; ПБ 10-573-03

Руководитель сварочного производства

предприятия-заявителя           _____________________         ___________________			 (указать должность)		       (подпись)		                        (Ф.И.О.)

Руководитель предприятия      _________________                   ____________________

(указать должность)                       (подпись)			          (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание: Номер заявки указывается аттестационным центром.

По каждому способу сварки оформляется отдельная заявка (за исключением применения сварки (наплавки) комбинированными способами).

К заявке прилагаются:

1.	Производственно-технологическая документация (ПТД) на технологию сварки (наплавки) – типовой(ые) технологический процесс с технологическими картами для каждого процесса сварки отдельно, с учётом свариваемых материалов, толщин, диаметров, положений при сварке, подготовки кромок (в соответствии с пунктами 2.5, 2.8, 2.11, 2.13).

2. Сведения о нормативных документах, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки) по форме Приложение 1.

3.	По пункту 1.4. - итоговая справка о результатах контроля производственных сварных соединений, подписанная руководителем службы контроля контролирующей организации и заверенная печатью организации-заявителя.

4.	По пунктам 1.5, 1.6, 1.7 - ксерокопии документов (необходимо приводить данные по форме соответствующих Приложений 2,3,4).

5.	Сведения о технологии сварки (наплавки) по разделу 2 заявки могут быть приведены в виде таблиц, учитывающих все параметры однотипности.

6.	Данные о предыдущей аттестации, включая разрешение на применение технологии (при наличии).

Приложение  1

Сведения о нормативных документах (НД),

регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки)

Технология    Ручная дуговая сварка трубопроводов пара и горячей воды,

РД-002-09 от 14.10.2009 г. ____________________________________________________________

(наименование (шифр) технологии сварки (наплавки), подлежащей аттестации)

при соблюдении условий, указанных в заявке на аттестацию, регламентируется следующими нормативными документами:

| № п/п | Характеристики технологии, заявленной к аттестации | Шифр НД и № пункта из него, регламентирующие применение технологии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ сварки | РД (111) | РД 153-34.1-003-1 п. 7.1 |
| 2 | Основные материалы | Ст 3пс, 10, 20, 09Г2С | РД 153-34.1-003-1 приложение 3 |
| 3 | Сварочные материалы | Э 42: МР-3, ОЗС-12 Э 50А: УОНИ 13/55 | РД 153-34.1-003-1 п. 4 |
| 4 | Другие характеристики | * | * |

*-конкретные данные указываются в соответствии с заявленными условиями

Специалист сварочного производства

удостоверение № МР 1ГАЦ-IV-00257	____________         ________________

(подпись)                     (Ф.И.О.)

Руководитель предприятия-заявителя	____________         _________________

(указать должность)                                                      (подпись)                     (Ф.И.О.)

М.П.

Сведения подписываются главным сварщиков предприятия или ведущим специалистом предприятия, занимающимся разработкой технологической сварочной документации, а также руководителем предприятия и заверяется печатью.

Приложение 2

Сведения о специалистах сварочного производства и специалистах по контролю, участвующих в аттестационном процессе

от предприятия-заявителя

| № п/п | Фамилия И.О. | Занимаемая должность | Номер аттестационного удостоверения | Срок действия удостоверения | Область действия удостоверения (группы и технические устройства) | Примечание (для сварщиков указать способ сварки и материал, для контролеров-метод контроля) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агапов В.И. | Сварщик | № МР-ГАЦ-I-00421 | 03.07.2011 г. | КО, п. 2 | РД (111); М О1 |
| 2 | Сидоров И.И. | Специалист ЛНК | № АА-002-02 | 01.02.2012 г. | НГДО; КО | УЗК; ВИК; РК |

Приложение 3

Сведения о сварочном, термическом и вспомогательном оборудовании (СО), используемом в производственных условиях

и в аттестационном процессе

| Вид СО | Тип СО | Марки СО | Способы сварки | Количество Единиц | Данные об аттестации СО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А3 | выпрямитель | ВД-306У3 | РД (111) | 7 | № АЦСО-89-00031 от 21.08.2009г | КО |

Приложение 4

Сведения о лаборатории контроля качества сварных соединений

| № п/п | Данные об аттестации лаборатории | Область действия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации | Номер свидетельства | Дата выдачи | Группы технических устройств | Методы контроля (виды испытаний) |  |
| 1 | ООО «Нефтехиммонтаж» | № 28А0063241 | 11.02.2009 г. | КО НГДО | ВИК; РК; УЗК; мех. испытания |  |

Руководитель предприятия-заявителя:________________________  __________________________

(указать должность)			(подпись)		                            (ФИО)